## Украина, г. Киев, ул. Пшеничная, 16а

## Тел. (044)232-31-47, Моб. (067) 249-21-43

## e-mail: absolut.bk@i.ua

www.abs-bk.com.ua             ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЮЩИХ ГАЗОВ

Полиэтиленовые трубы для подачи горючих газов, согласно требованиям ДСТУ БВ.2.7-73-98., предназначенных для строительства и ремонта сетей газоснабжения. Горючие газы используются в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового назначения.

Трубы прошли сертификацию в институте электросварки им. Е.О. Патона  НАН Украины, утверждены государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, а также ОАО «Киевоблгаз».

Трубы выпускаются черного цвета с желтыми полосами, отрезками от 5 до 13 метров, а так же  бухтами  кратными 50 м.

| Наруж-ный диаметр dn(мм) | SDR 17.6 | SDR 11 | Отре- зки (м) | Упаковка (м.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса кг/м | Толщина стенки (мм) | Цена | Масса кг/м | Толщина стенки (мм) | Цена |  |  |
| 25 | - | - | - | 0,209 | 3,0 | 7.30 | - | 200 |
| 32 | - | - | - | 0,276 | 3,0 | 9.80 | - | 200 |
| 40 | - | - | - | 0,427 | 3,7 | 14.95 | - | 100 |
| 50 | 0,443 | 2,9 | 16.10 | 0,663 | 4,6 | 23.20 | - | 100 |
| 63 | 0,691 | 3,6 | 24.20 | 1,050 | 5,8 | 36.75 | - | 100 |
| 75 | 0,970 | 4,3 | 33.95 | 1,462 | 6,8 | 51.20 | - | 100 |
| 90 | 1,400 | 5,2 | 49.00 | 2,120 | 8,2 | 74.20 | 12 | 100 |
| 110 | 2,070 | 6,3 | 72.50 | 3,140 | 10,0 | 110.00 | 12 | 100-12 |
| 125 | 2,660 | 7,1 | 93.15 | 4,080 | 11,4 | 142.85 | 12 | 5-12 |
| 140 | 3,330 | 8,0 | 116.55 | 5,080 | 12,7 | 177.85 | 12 | 5-12 |
| 160 | 4,340 | 9,1 | 151.95 | 6,700 | 14,6 | 234.50 | 12 | 5-12 |
| 180 | 5,520 | 10,3 | 193.25 | 8,430 | 16,4 | 295.15 | 12 | 5-12 |
| 200 | 6,780 | 11,4 | 237.40 | 10,400 | 18,2 | 364.10 | 12 | 5-12 |
| 225 | 8,550 | 12,8 | 299.35 | 13,200 | 20,5 | 462.15 | 12 | 5-12 |
| 250 | 10,600 | 14,2 | 371.10 | 16,300 | 22,7 | 570.65 | 12 | 5-12 |
| 280 | 13,300 | 15,9 | 465.65 | 20,400 | 25,4 | 714.20 | 12 | 5-12 |
| 315 | 16,800 | 17,9 | 588.15 | 25,100 | 28,6 | 878.75 | 12 | 5-12 |
| 355 | 21,300 | 20,2 | 745.70 | 32,800 | 32,2 | 1148.35 | 12 | 5-12 |
| 400 | 27,000 | 22,7 | 945.20 | 41,800 | 36,3 | 1463.50 | 12 | 5-12 |

Цены указаны в гривнах за погонный метр с учётом НДС